S®-BOND Flex

Упругий Высокоэластичный  клей для деревянных  настилов

Описание

S®Bond Flex - это готовый к употреблению, не содержащий изоцианата и, растворителей, высокоэластичный прочный клей для деревянных покрытий, произведенный на основе силил модифицированного полимера.  Специальная формула этого клея даёт возможность исключить повреждения финишного покрытия в случае попадания и застывания на лицевой стороне планки (после застывания легко удаляется с поверхности). Эластичный клеевой шов даёт возможность  компенсировать внутреннее напряжение, которое возникает в период сезонного движения деревянных настилов, (при изменении температуры и влажности) и не передавать это напряжение на основание.

Применение

Применяется для полного приклеивания фанеры, ДСП, многослойного (2 или 3 слойного) паркета в с финишным покрытием, инженерной доски, паркетной доски, для массивных полов больших размеров из стабильной древесины (дуб) на цементные основания,  быстро твердеющие  основания, ангидридные основания,  на ранее уложенное деревянное покрытие, на керамическую плитку, мраморную плитку и плитку из мраморной крошки.  Наилучший результат при приклеивании многослойных деревянных настилов непосредственно на стяжку. Применим на тёплые полы с водным подогревом. Клей подходит для применения со всеми типами покрытий, указанных в номенклатуре UNI EN 13556.

Не применять с деревянным полом, покрытым с нижней стороны лаком или маслом

Преимущества

- Готовый к использованию, не требует размешивания.

- Прост в применении, превосходное формирование клеевого гребня

- Низкая вискозность, равномерная консистенция; легко наносится шпателем

- Быстрое схватывание

- Высокая заполняемость

- Уменьшает нагрузку на основание: эластичный, совместимый с различными материалами, клей уменьшает нагрузку  между деревянным полом и основанием

- Высокие показатели по шумопоглащению

- Пригоден для подогреваемых полов

- Легко удаляется с лицевой поверхности покрытия даже после высыхания

- Легко удаляется с рук

- Очень низкая эмиссия

- Безопасен в применении

Технические данные продукта

| Описание | Тиксотропная паста |
| --- | --- |
| Цвет | Дуб |
| Химический состав | Силил модифицированный полимер |
| Механизм затвердевания | Влагоотверждаемый |
| Время схватывания [мин] (23°C при 50% отн. влаж.) | 65 |
| Предел прочности на разрыв [Н/мм2] (DIN 14293) | 1,9 |
| Предел прочности на сдвиг [Н/мм2] (дерево-дерево; DIN 14293) | 2,2 |
| Предел прочности на сдвиг [Н/мм2] (дерево-бетон; DIN 14293) | 1,8 |
| Сопртивление ползучести [мм] (DIN EN 1902) | 0 |
| Рабочая температура [°C] | от +5 до +40 |
| Допустимое время укладки [час] | 1 |
| Время готовности покрытия к эксплуатации [час] | 12 |
| Окончательное затвердевание [дни] | 2 |
| Шлифование [дни] | 2-3 |
| Эксплуатационная температура [°C] | от -10 до +60 |

Условия применения

Температура окружающей среды.

Применяйте клей при температуре от 5°C до 40°C. Оптимальная температура находится в диапазоне от  15°C до 25°C.

Влажность окружающей среды.

Применять при влажности от 40% до 80%.

Влажность основания.

Цемент. Максимальное допустимое содержание влаги = 2% (1.7% для подогреваемых полов), измеренное с помощью карбидного гигрометра.

Ангидрит.	 Максимальное допустимое содержание = 0.5%

Применение

После открытия ведра удалите алюминиевую фольгу, покрывающую клей и защищающую его от высыхания. Наносите клей с помощью зубчатого шпателя, распределяя его равномерно, чтобы получить хорошо «увлажненную» поверхность. Укладка деревянных пластин должна производиться не позднее, чем за 40 минут после нанесения клея. В случае неполного использования клея, оставшуюся часть накройте алюминиевой фольгой, убедившись, что она хорошо прилегает к клею, и закройте ведро крышкой. Ведро должно быть использовано в течение относительно небольшого времени после того, как оно было открыто. Продукт нельзя разбавлять никаким способом.

Расход

От 0.9 до 1.4 кг/м2, в зависимости от состояния поверхностного слоя.

Монтаж полового покрытия

Деревянное паркетное покрытие должно укладываться в соответствии с отраслевыми правилами. Устанавливайте деревянные элементы на место с необходимым прижатием, чтобы обеспечить хороший контакт между деревом и клеем. Оставляйте, примерно, 1 см зазора между паркетом и стеной.

Чистка инструмента

Когда клей еще не застыл, он может быть удален со шпателя с помощью бумаги или ткани. Если он уже затвердел, тогда его нужно удалять механически. Благодаря тому, что клей безвреден и его состав не токсичен, весь мусор после чистки может быть просто выброшен и утилизирован как обычные отходы.

Персональные защитные меры

Избегайте контакта клея с кожей, используйте латексные, резиновые или полиэтиленовые перчатки.

Упаковка

Пластиковое ведро; чистый вес 16 кг

Хранение

В своей оригинальной упаковке продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев. При хранении избегайте влажных помещений и температуры выше 35°C.

Общая информация

Информация, содержащаяся в этих технических данных, отражает наши наилучшие представления и основана на нашем знании и опыте, которые мы имеем на сегодняшний день. Она не может быть использована как гарантия качества, в силу того, что в настоящее время на рынке присутствует большое разнообразие материалов и потому, что условия применения клея не находятся под нашим прямым контролем и наблюдением. Однако, компания с ограниченной ответственностью NPT гарантирует стабильное качество продукта. Компания NPT имеет право изменять или обновлять эти технические данные в соответствии с требованиями. Мы любезно просим потребителей убедиться в том, что они имеют в своем распоряжении самую последнюю версию.

ВСЕГДА ИЗУЧАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА ПЕРЕД ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

N. P. T. Srl

Guido Rossa, 2

40056 Crespellano (Bo) - ITALY

Телефон +39.051.969109 • Факс +39.051.969837